
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	控制单价（元）
	单位
	备注

	1
	遮光布帘
	▲1、成分：100%聚酯纤维；检测标准：FZ/T01057-2007,

GB/T2910.24-2009。
▲2、pH值：4.0~7.5；检测标准：GB/T7573-2009。
▲3、甲醛含量：≤20mg/kg；检测标准：GB/T2912.1-2009。
▲4、耐水色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；检测标准：GB/T5713-2013。
5、耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；

6、耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；

7、耐干摩擦色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；

8、异味：无异味；

▲9、可分解致癌芳香胺（24种）：未检出；检测标准：GB/T17592-2011。
▲10、克重：260（±5）g/㎡；检测标准：GB/T4669-2008。
11、致敏染料：未检出；检测标准：GB/T20383-2006。
▲12、厚度：0.55±0.02mm；检测标准：GB/T3820-1997。
13、透气率55（±5）mm/s；

▲14、耐磨性能：10000次；检测标准：GB/T21196.2-2007。
▲15、水洗尺寸变化率：经向：-1.0~+1.0；纬向：-1.0~+1.0；检测标准：GB/T8628-2013,GB/T8629-2017,GB/T8630-2013。
▲16、耐皂洗色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；检测标准：GB/T3921-2008。
17、耐湿摩擦色牢度：沾色：4-5级；

18、耐光色牢度：变色（深色）4级；

▲19、顶破强力≥2500N；检测标准：GB/T19976-2005。
▲20、密度（根/10cm）：经向：1480±5；纬向：660±5；

21、线密度（tex）：经纱：R9(±0.5）；纬纱：R17.1（±0.2）；检测标准：GB/T4668-1995。
22、洗涤干燥后外观平整度：＞4级；检测标准：GB/T13769-2009。
▲23、起毛起球：3-4级；检测标准：GB/T4802.1-2008。
24、遮光率≥99%；检测标准：FZ/T62025-2015附录A。
▲25、防紫外线性能：UPF平均值：≥2000；UPF紫外线防护系数：＞50；检测标准：GB/T18830-2009。
▲26、抗菌性能（洗前）：金黄色葡萄球菌≥99%；大肠杆菌≥99%；白色念珠菌≥99%；肺炎克雷伯菌≥99%；铜绿假单胞菌≥99%；检测标准：GB/T20944.3-2008。
▲27、断裂强力：经向：≥1720N；纬向：≥1340N；断裂延伸率：经向：≥41%；纬向：≥28%；检测标准：GB/T3923.1-2013。
▲28、防霉等级（洗前）：0级；检测标准：GB/T24346-2009。
▲29、垂直燃烧（洗前）损毁长度：经向≤150mm；纬向≤150mm；续燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；阴燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。检测标准：GB/T5455-2014。
	8000
	38
	平方米
	报价含窗帘、轨道、辅材

	2
	遮光布帘
	
	100
	35
	平方米
	报价含窗帘、辅材

	3
	布帘
	
	100
	38
	平方米
	报价含窗帘、轨道、辅材，用于VIP病房等

	4
	布帘
	
	100
	35
	平方米
	报价含窗帘、辅材，用于VIP病房等

	5
	高精密
医用隔帘
	▲1、成分：100%聚酯纤维；检测标准：FZ/T01057-2007,

GB/T2910.24-2009。
▲2、pH值：4.0~7.5；检测标准：GB/T7573-2009。
▲3、甲醛含量：≤20mg/kg；检测标准：GB/T2912.1-2009。
▲4、耐水色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；检测标准：GB/T5713-2013。
5、耐酸汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；

6、耐碱汗渍色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；

7、耐干摩擦色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；

8、异味：无异味；

▲9、可分解致癌芳香胺（24种）：未检出；检测标准：GB/T17592-2011。
▲10、克重：230（±5）g/㎡；检测标准：GB/T4669-2008。
▲11、领苯二甲酸酯：未检出；检测标准：GB/T20388-2016。
致敏染料：未检出；检测标准：GB/T20383-2006。

13、透气率：505（±5）mm/s；
▲14、耐磨性能：10000次；检测标准：GB/T21196.2-2007。
▲15、水洗尺寸变化率：经向：-1.0~+1.0；纬向：-1.0~+1.0；检测标准：GB/T8628-2013,GB/T8629-2017,GB/T8630-2013。
▲16、耐皂洗色牢度：变色：4-5级；沾色：4-5级；检测标准：GB/T3921-2008。
17、耐湿摩擦色牢度：沾色：4-5级；

18、耐光色牢度：变色（浅色）3级；

▲19、顶破强力≥1290N；检测标准：GB/T19976-2005。
▲20、密度：直向（横列/10cm）：≥82；横向（纵列列/10cm）：≥112；检测标准：GB/T4668-1995。
21、洗涤干燥后外观平整度：≥4级；检测标准：GB/T13769-2009。
▲22、起毛起球：4-5级；检测标准：GB/T4802.1-2008。
23、遮光率≥94%；检测标准：FZ/T62025-2015附录A。

▲24、抗菌性能（洗前）：金黄色葡萄球菌≥99%；大肠杆菌≥99%；白色念珠菌≥99%；肺炎克雷伯菌≥99%；铜绿假单胞菌≥99%；检测标准：GB/T20944.3-2008。
▲25、断裂强力：纵向：≥62N；横向：≥816N；断裂延伸率：经向：≥59%；纬向：≥54%；检测标准：GB/T3923.1-2013。
▲26、防霉等级（洗前）：0级；检测标准：GB/T24346-2009。
▲27、垂直燃烧（洗前）损毁长度：经向≤150mm；纬向≤150mm；续燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；阴燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。检测标准：GB/T5455-2014。
	1000
	42.5
	平方米
	报价含隔帘、轨道、辅材

	6
	高精密
医用隔帘
	
	100
	36
	平方米
	报价含隔帘、辅材

	7
	纱帘
	1、成分：100%聚酯纤维；

2、织物密度：经密≥90根/10cm，纬密≥150根/10cm；

3、甲醛含量：无甲醛；

4、可分解致癌芳香胺染料：禁用；

5、PH值：4.0~7.5；

6、异味：无异味；

7、克重：≥140g/㎡。

	100
	29
	平方米
	报价含纱帘、轨道、辅材

	8
	纱帘
	
	50
	25
	平方米
	报价含纱帘、辅材

	9
	卷帘
	1、成份：100%聚酯纤维。

2、织物密度：经向≥100根/10cm,纬向≥200根/10cm；

3.厚度≥0.3mm；单位面积质量≥200g/㎡；

4、甲醛含量：无甲醛。

5、可分解致癌芳香胺：未检出；
6、抗紫外线性能：UPF＞40且T(UVA)AV＜5%；

7、异味：无异味；

8、遮光率100%；

9、防水、防霉性：100%防水防霉；
10、卷管:铝合金材质，外径≥38mm，壁厚≥1.0mm。

11、底槽：铝合金材质，壁厚：≥1.0mm，方形型底槽≥18*35mm，表面静电粉末喷涂烤漆，保证帘布平整挺括。

12、帘布与顶底槽的连接方式：帘布的顶、底部必须是透明PVC胶条连接。

13、阻燃标准：符合GB/T17591-2006 B1级。

	500
	92
	平方米
	

	10
	百叶帘
	1、帘片材质：铝合金，表面有无铅环保涂层；

2、帘片的宽度≥25mm，闭合性强，防水防锈；

3、帘片的厚度≥0.19mm；

4、轨道的壁厚≥1.2mm；

5、采用拉珠式升降系统。
	50
	90
	平方米
	

	11
	轨道
	材质：铝合金；

2、抗拉强度：≥200（N/M㎡)；

3、规格：≥28*20mm，壁厚≥1.2mm；

4、环保漆面电泳处理，膜层平滑，不能有皱纹、鼓泡、裂纹等。

5、滑轮：超耐磨pom树脂，单个滑轮吊环承重力≥15KG。轨道和滑轮需顺滑、静音特点，使滑轮滑动时无噪音；

6、轨道安装牢固，与天面紧贴无缝隙，每米承重≥20KG；铝扣板天面需打螺杆固定。

7、颜色：象牙白。
	100
	45
	米
	1、更换旧轨道。

2、序号1、3、5、7的货物中所涉及的轨道的技术参数按此标准执行。



PAGE  


